Спецификация на поставку дизельного топлива для СУМ

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Марка товара, товарный знак | Изготовитель/ Страна происхождения товара | Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Дизельное топливо ЕВРО, сорт Е, экологического класса К5, (ДТ-Е-К5) по ГОСТ 32511-2013 | л | 589 589,78 | ДТ-Е-К5 | Россия | Цетановое число не менее 51,0 Цетановый индекс не менее 46,0 Плотность при 15 С, кг/м3 820,0-845,0 Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % не более 8,0 Массовая доля серы, мг/кг не более 10,0 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, С выше 55 Коксуемость 10%-го остатка разгонки, % масс не более 0,3 Зольность, % масс. Не более 0,01 Массовая доля воды, мг/кг не более 200 Общее загрязнение, мг/кг не более 24 Коррозия медной пластинки (3ч.при 50 С), единицы по шкале класс 1 Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3 не более 25 "Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd1.4) при 60 С, мкм" не более 460 Кинематическая вязкость при 40 С, мм2/с 2,000-4,500 "Фракционный состав: при температуре 250 С перегоняется, % об менее 65 при температуре 350 С перегоняется, %об не менее 85 95% перегоняется при температуре С" не выше 360 Предельная температура фильтруемости, С не выше минус 15 |

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации, требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации.

Необходимо предоставлять на каждую партию топлива паспорт качества.

Покупатель вправе привлекать независимую экспертную организацию для проведения лабораторных испытаний поставляемого ГСМ на соответствие характеристик, указанных в приложении № 2 Договора, результаты которых являются основанием для предъявления претензий Поставщику по качеству ГСМ.

Отбор проб для лабораторных испытаний независимой       организацией производится с автоцистерны Поставщика специалистами независимой      организации/лаборатории, в соответствии с ГОСТ 2517-2012, комиссионно в присутствии представителей Покупателя и водителя автоцистерны Поставщика.

В случае поставки ГСМ ненадлежащего качества, Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о:

- возмещении стоимости некачественного ГСМ;

- возмещении ущерба, понесенного Покупателем в связи с использованием некачественного ГСМ.

Подтверждением ненадлежащего качества ГСМ, а также основанием для возмещения ущерба служат результаты лабораторных исследований, на предмет подтверждения несоответствия, поставляемого ГСМ характеристикам, указанным в спецификации, а также подтверждения экспертной организацией факта поломки транспортного средства Покупателя по причине заправки транспортного средства некачественным ГСМ Поставщика. Кроме того, Поставщик обязуется возместить Покупателю причиненный ущерб и затраты на проведение независимой экспертизы.

Объем предоставления гарантий качества товара должен соответствовать технической документации завода-изготовителя.

Разовая поставка не должна превышать объем 7300л.

Поставка товара осуществляется на объект заказчика по адресу: 354392 г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-Садок, отм.+960, Северный склон хребта Аибга.

Срок поставки 3 рабочих дня после оплаты заявки, с возможностью поставки до 15000л без аванса;

Спецификацию разработал:

Старший инженер отдела канатных дорог                                                                                                                                                      С.М. Кобец

Согласовано:

Главный менеджер СУМ, главный механик                                                                                                                                                  Н.А. Хлыбов